Hřiště pro futsal
Projektant doporučuje pro herní plochu sportovní povrch s malými nároky na
údržbu. Standard 40 mm tl. umělý trávník - kvalitní umělý sportovní povrch.
Technická specifikace požadovaného sportovního povrchu:
Umělý bezzásypový trávník (někdy nazývaný jako „umělý trávník
5.generace“) včetně EPP pružné podložky: Celý systém se skládá ze
speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu
EPP o tl.20mm a hustotě 40g/l (v deskách tvaru puzzle o rozměru 125x85
cm) a vlastního umělého trávníku o výšce stébla min. 25mm. Umělý trávník
je tvořen kombinací dvou druhů PE vláken. Přímé monofilamentní vlákno o
Dtex 9600/6 je doplněno zvlněným fibrilovaným vláknem o Dtex 6250/1,
které nahrazuje zásyp. Celková hmotnost vlákna je 2.280 g/m2 – celková
hmotnost trávníku je 3.720 g/m2. Trávník je bezzásypový a díky tomu
s minimálními náklady na provozní údržbu a maximálním herním komfortem.
Splňuje požadavky FIFA*.
Jako minimální kvalitativní standart je považován umělý bezzásypový
trávník XL TURF MULTI SOCCER.
Hřiště bude v budoucnu osvětleno 4-mi stožáry se sdruženými LED světly,
s rekonstrukcí hřiště pro malou kopanou budou provedeny v předstihu čtyři
betonové patky pro stožáry osvětlení a bude k nim přivedeno elektro vedení
zemním kabelem CYKY 4x16mm2.


Hřiště pro odbíjenou a dětské hřiště
Požadavky na technické parametry sportovního povrchu:
Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový koberec
s certifikací pro tenis ITF-3. Splnění požadavků EN 15330 část 2. Celková
tloušťka povrchu 11 až 13mm, hmotnost koberce cca 1,5kg/m2, vlastní
hmotnost smyček cca 1,15kg/m2, množství zásypu křemičitým pískem do
5kg/m2. Z důvodu co nejmenšího množství spojů je navržen a požadován
povrch dodávaný v minimální šířce pásů 4m.
Vybrané technické parametry:
Odraz tenisového míče (EN 12235) sucho 91% - mokro 85%
Odraz fotbalového míče (EN 12235) sucho 81% - mokro 83%
Odraz hokejového míče (EN 12235) sucho 72% - mokro 75%
Tlumení nárazu (EN 15330-1) sucho 35% - mokro 32%